MPA-ALMY Sensoren

Alignment Sensoren für den ATLAS Detektor

Stefan Schael

Max-Planck-Institut für Physik

# Föhringer Ring 6

D-80805 München

- Einführung

- Tests der Prototypen

- Optische Eigenschaften der Sensoren

- Langzeitstabilität

- Zusammenfassung

Myonkammern Alignment im ATLAS Endcap:

MPA-ALMY Sensoren

- Transparente Sensoren aus a-Si:H

- Abmessungen: 20x20 mm

- 64 Streifen in X- und Y- Richtung

- davon wurden 150 Stück produziert und getestet

Testaufbau:

## Laser: 780 nm Wellenlänge, Leistung 3-5 mWatt

Ortsauflösung: ca. 5 m in X- und Y-Richtung

Transmission: ca. 81%

Was wir beobachten sind Inteferenzmuster !

d.h. die Schichten haben keine perfekt parallelen Oberflächen

Versuchsaufbau:

Von dem einfallenden Licht werden:

- ca. 15% reflektiert

- ca. 5% absorbiert

- ca. 80% transmittiert

- Relfektion & Transmission sind 100% antikorreliert, wie erwartet

- Dickeschwankungen im a.Si:H können diese Daten nicht erklären

Eine Anti-Reflexbeschichtung des Glasträgers löst das Problem:

Mit Beschichtung					       Ohne Beschichtung

Mit Beschichtung					        Ohne Beschichtung

- Schichtdicken von ITO, a.-Si:H und Glas müssen optimiert werden und die Anti-Reflexbeschichtung(en) auf die optischen Eigenschaften des Systems abgestimmt werden.

- Dazu sind genau Messungen der Brechungsindices, der Absorbtionskoeffizienten und der einzelnen Schichtdicken erforderlich.

Langzeitstabilität der Sensoren

- Innerhalb der 1 Stunde verliert der Sensor 15% seiner Sensitivität

- Anschließend bleibt der Sensor stabil

Dieser Effekt ist seit 1977 als Staebler-Wronski Effekt aus den Untersuchungen von Solarzellen bekannt. Bis heute ist er nicht vollständig verstanden.

Einfache Modelle  für die Entstehung von Störstellen in dem a.-Si:H beschreiben die experimentellen Daten gut.

Wir verwenden I = 1 mWatt/mm2  100 mWatt/cm2

Lösungsmöglichkeiten:

- Laserleistung reduzieren, d.h. neue Elektronik

- Vorbestrahlung des gesamten Sensors

- Laser takten, d.h. Auslesezeit im ms Bereich verwenden

Laserstabilität

Positionsschwankungen von 20 m/1C auf 1 m/1C reduziert !

CCD Kamera					              MPA-ALMY Sensor

#### Zusammenfassung

- 150 MPA-ALMY Sensoren sind produziert und getestet worden.

- Die Ortsauflösung der Sensoren beträgt ca. 5 m.

- Die optischen Eigenschaften der Sensoren müssen noch optimiert werden um die Sensoren in einem MULTIPOINT-Alignment System einsetzen zu können.

- Die Langzeitstabilität der Sensoren ist noch nachzuweisen.

- Um einen geraden, zeitlich stabilen Laserstrahl zu erhalten ist ein erheblicher Aufwand erforderlich.

- Für alle bisher gefundenen technischen Probleme gibt es Lösungsansätze, im Detail ist noch viel R&D Arbeit zu leisten.